Loctite Aerospace

Хайсол ЕА 9360

Двухкомпонентный пастообразный клей

Хайсол ЕА 9360 - двухкомпонентный пастообразный клей высокой прочности, который сочетает высокую прочность при комнатной температуре с высокой прочностью при температуре от 107°C до 121°C.

Обработка

Смешивание - материал требует смешивания двух компонентов непосредственно перед нанесением на склеиваемые детали. Необходимо полное смешивание. Температура отдельных компонентов перед смешиванием не критична, но должна быть близка к комнатной температуре (25°C).

Соотношение смешения частей             А    и   B

По весу             		                   100        43

По объему            		                       2          1

Обратите внимание: Объемное измерение не рекомендуется для структурных приложений, т.к. необходимы особые меры предосторожности, чтобы гарантировать надлежащую пропорцию.

Жизнеспособность при массе 200 г. 25°C - 50 минут.

Применение

Смешивание – смешайте части A и B тщательно и в правильном соотношении. ЭТО ВАЖНО! Разогрев во время или сразу после смешения нормален. Не смешивайте количества большие, чем 450 граммов, поскольку может произойти опасный разогрев смешанного клея, который может привести к его резкому выбросу. МОГУТ БЫТЬ ТОКСИЧЕСКИЕ ИСПАРЕНИЯ – ЭТО ОПАСНО. Ограничение количества смешиваемого вещества необходимо т.к. сокращает разогрев и устраняет эту опасность.

Применение - Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и должным образом подготовленными. Склеиваемые детали должны оставаться под давлением пока клей не засох. Клей схватится в течение 24 часов (при температуре не менее 25°C), после чего можно убрать давление и оснастку. Поскольку полная прочность связи еще не была достигнута, нагрузка в это время должна быть минимальной.

Отвердение - Клей достигает максимального отвердения в течение от 5 до 7 дней при 25°C. Возможно ускорить процесс отвердения до 93°C (только для малых масс). Например, можно достичь полного отвердения за 1 час при температуре 82°C.

Зачистка - важно удалить излишек клея с оснастки, прежде чем он отвердеет. Денатурированный спирт и многие другие технические растворители подойдут для удаления незатвердевшего клея.

При испытаниях прочностных характеристик засохшего клея обычно используется алюминий, анодированный фосфорной кислотой и другие материалы.